Соответствие диаметров труб

| Условный проход трубы Д усл. мм | Диаметр резьбы G, дюйм | Наружный диаметр трубы Д нар. мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВГП | БШ | Полимерная |
| 10 | 3/8" | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4" | 26,8 | 26 | 25 |
| 25 | 1" | 33,5 | 32 | 32 |
| 32 | 1 _1/4" | 42,3 | 42 | 40 |
| 40 | 1 _1/2" | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2" | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2 _1/2" | 75,5 | 76 | 75 |
| 80 | 3" | 88,5 | 89 | 90 |
| 90 | 3 _1/2" | 101,3 | 102 | 110 |
| 100 | 4" | 114 | 108 | 125 |
| 125 | 5" | 140 | 133 | 140 |
| 150 | 6" | 165 | 159 | 160 |

ВГП - трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75

ЭС - трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91

БШ - трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 (от 20 до 530 мм)

03 февраля 2006г